3.1.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

# UŽMAUNAMAI GEMBEI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Plienas, sienelių storis ne mažiau 3mm |
|  | Parametrai | Nurodoma projekte: Aukštis (H) – 500; 1000; 1500 mm; Ilgis (L) – 1000; 1500; 2000 mm; |
|  | Antikorozinė apsauga | Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. |
|  | Spalva (RAL) | Nurodoma projekte: - Juoda RAL9004 MATT; - "Granite Grey" RAL7026 MATT (Kultūros paveldo departamento zonoje). |
|  | Tvirtinimas | Užmaunama ir tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 oC … +35 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |