**6.7. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI**

**UŽDARU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai ir reikalavimai** | **Dydis, sąlyga** |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikato kopiją |
|  | Medžiaga | PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) | Nurodoma projekte:   * 50; 75; 110 |
|  | Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 1250 N |
|  | Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas:   * Gamintojas; * Standartas; * Atsparumas gniuždymui (≥ 1250N); * Atsparumas smūgiams; * Vamzdžio nominalus diametras; * Žaliava iš kurio pagamintas vamzdis |
|  | Darbo temperatūra | -20 oC….+60 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |